| Rok akademicki 2002/2003 | Laboratorium z fizyki |
| --- | --- |
| Nr ćwiczenia: 62 | Temat: Zależność oporności ciał stałych od temperatury |
| WBiIŚ Geodezja i Kartografia Gr.1.1 | Rafał Biernacki Tomasz Dominiak |
| Data wykonania 15.04.2003 | Data | Ocena | Podpis |
|  | Teoria |  |  |  |
|  | Sprawdzenie |  |  |  |

# Zasada pomiaru:

Celem doświadczenia jest sprawdzenie eksperymentalnych zależności oporności właściwej od temperatury metali, półprzewodników i konstantanu.

Oporność właściwa metali rośnie proporcjonalnie do temperatury - wynika to z zastosowania klasycznej teorii elektronowej przewodnictwa, w myśl, której rosnąca temperatura powoduje wzrost drgań sieci krystalicznej, a tym samym wzrost prawdopodobieństwa zderzenia się nośnika prądu (elektronu) z atomem sieci, czyli skrócenie drogi swobodnej elektronów.

Do opisu właściwości połprzewodników lepiej nadaje się teoria pasmowa, zgodnie, z którą rosnąca temperatura powoduje wzrost liczby swobodnych nośników, a tym samym zwiększenie przewodności ze wzrostem temperatury.

Konstantan natomiast jest mniej ciekawym, choć może bardziej intrygującym z badawczego punktu widzenia stopem wieloskładnikowym zawierającym Cu, Ni, Mn, Fe i C, odznaczającym się dużym oporem właściwym i małym współczynnikiem temperaturowym oporu oznacza to, że w szerokim zakresie temperatur nic się nie dzieje.

# 2. Schemat układu pomiarowego:

# 3.Ocena dokładności pomiarów:

Opór wszystkich materiałów odmierzany był za pomocą tego samego omomierza z odczytem cyfrowym zmieniając jedynie zakres pomiarowy, stąd błędem pomiaru jest zmiana wartości ostatniej cyfry:

- pomiar oporu germanu:

zakres omomierza: 2 k

błąd: 0,001 k

- pomiar oporu platyny i konstantanu:

zakres omomierza: 0,2 k

błąd: 0,1

# 4. Tabela

| Lp. | t | German | Miedź | Konstantan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | R | (R | R | (R | R | (R |
|  | [(C] | [k(] | [k(] | [(] | [(] | [(] | [(] |
| 1. | 30 | 0,453 | 0,001 | 134,2 | 0,1 | 7,3 | 0,1 |
| 2. | 40 | 0, 0,314 | 0,001 | 140,8 | 0,1 | 7,3 | 0,1 |
| 3. | 50 | 0,227 | 0,001 | 145,6 | 0,1 | 7,3 | 0,1 |
| 4. | 60 | 0,159 | 0,001 | 150,8 | 0,1 | 7,3 | 0,1 |
| 5. | 70 | 0,119 | 0,001 | 155,4 | 0,1 | 7,3 | 0,1 |
| 6. | 80 | 0,087 | 0,001 | 160,6 | 0,1 | 7,3 | 0,1 |
| 7. | 90 | 0,065 | 0,001 | 165,7 | 0,1 | 7,3 | 0,1 |
| 8. | 100 | 0,049 | 0,001 | 171 | 0,1 | 7,3 | 0,1 |
| 9. | 110 | 0,036 | 0,001 | 176,4 | 0,1 | 7,3 | 0,1 |

# 5. Wykresy i dalsze obliczenia:

- Metal:

Wykres zależności R = f(t):

Po ekstrapolowaniu wykresu do przecięcia z osią R, (przy t0=20C) opór R0 wynosi

R0= 130

Można teraz obliczyć temperaturowy współczynnik zmian oporu:

- Półprzewodnik:

Wykres zależności lnR = f(1/T):

Ponieważ jest to wykres postaci lnR = B/T + lnC, więc współczynnik kierunkowy prostej jest stałą B:

B = 1689,6333

Stała materiałowa B jest właściwie energią aktywacji półprzewodnika znormalizowaną przez czynnik 2k (k - stała Boltzmana) i wyraża się wzorem:

Można, więc na jej podstawie bezpośrednio wyznaczyć energię aktywacji:

Znając stałą B i można obliczyć współczynnik temperaturowy dla półprzewodnika:

W poniższej tabeli zamieszczone są współczynniki temperaturowe dla poszczególnych temperatur:

| t | T | ( |
| --- | --- | --- |
| [(C] | [K] |  |
| 30 | 303 | -0,020184 |
| 40 | 313 | -0,018915 |
| 50 | 323 | -0,017762 |
| 60 | 333 | -0,016711 |
| 70 | 343 | -0,015751 |
| 80 | 353 | -0,014871 |
| 90 | 363 | -0,014063 |
| 100 | 373 | -0,013319 |
| 110 | 383 | -0,012633 |

Wykres zależności =f(T):

- Wspólny wykres zależności R = f(T) metalu, półprzewodnika i konstantanu:

Z powodu dużej rozbieżności wyników konieczne było zastosowanie dwóch osi Y: po lewej - dla metalu i konstantanu, a po prawej stronie wykresu - dla półprzewodnika.

# 6. Rachunek błędów:

Jedynymi pomiarami były pomiary oporu poszczególnych materiałów. Ich błędy zamieszczone są w punkcie dotyczącym dokładności pomiarów. Błędy pomiarowe były stosunkowo małe, stąd niemożliwe było naniesienie ich na wykres. Trudny natomiast do oszacowania jest błąd wynikający z graficznej metody wyznaczania stałej B dla półprzewodnika.

# 7.Wnioski:

Przeprowadzone doświadczenie miało na celu zbadanie zależności oporności ciał stałych od temperatury. Wyniki doświadczenia potwierdziły liniowość tej zależności oraz dużą stabilność tej wielkości w szerokim zakresie temperatur dla konstantanu.